PARTICIÓN   DESMONTABLE M82

Memorias de prescripción

| ### MÓDULO A | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo A: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Aislamiento acústico de 45 dB según norma EN ISO 140-3. Resistencia al fuego de RF30’ y PF60’ según norma UNE 23-093-81. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Resistencia mecánica y al empuje horizontal de 50 daN según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO B | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo B: mixto vidriero central, con dos vidrios (ciego hasta 880,5 mm y vidrio doble hasta 2.080,5 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Aislamiento acústico de 44 dB según norma EN ISO 140-3. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO C | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo C: mixto vidriero bajo, con dos vidrios (vidrios hasta 2.080,5 mm y resto ciego hasta altura de techo). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO D | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo D: vidriero en su totalidad con doble vidrio. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO E | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo E: mixto vidriero alto (ciego hasta 880,5 mm y resto vidrio hasta altura de techo). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO F | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo F: mixto con montante vidriero (ciego hasta 2.080,5 mm de altura y resto vidrio hasta altura de techo). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO J | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo J: de puerta ciega o vidriera, con montante ciego. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida con una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Aislamiento acústico de 37 dB según norma EN ISO 140-3. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO K | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo K: de puerta ciega o vidriera, con montante ciego. Modulación estándar de 906 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO L | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo L: de puerta ciega o vidriera, con lateral vidriero con dos vidrios y montante ciego. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO M | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo M: de puerta ciega, con largueros hasta techo y peto superior. Modulación estándar de 906 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta incluida de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO O | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo O: de puerta ciega o vidriera, con montante vidriero de dos vidrios. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra 60.000 ciclos según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO P | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo P: de puerta ciega o vidriera, con montante vidriero de dos vidrios. Modulación estándar de 906 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Q | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo Q: de puerta ciega o vidriera, con montante y lateral vidrieros con dos vidrios. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO R | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo R: de puerta doble ciega, con montante ciego. Modulación estándar de 2.400 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO S | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfileria vista, módulo S: de puerta doble ciega, con montante ciego. Modulación estándar de 1.739 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO T | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo T: de puerta doble ciega, con largueros hasta el techo y peto superior. Modulación estándar de 1.739 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm y peto superior de 1.660 x 600 x 40 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteados con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO U | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo U: de puerta doble ciega, con montante ciego. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm y 291 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO V | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo V: de puerta doble ciega, con montante vidriero de dos vidrios. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm y 291 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Y | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo Y: de puerta doble ciega, con montante vidriero con dos vidrios. Modulación estándar de 2.400 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de cartón / yeso de 13 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Z | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M82 de perfilería vista, módulo Z: de puerta doble ciega, con montante vidriero con dos vidrios. Modulación estándar de 1.739 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Resistencia de la bisagra de 60.000 ciclos de apertura según norma CERFF. Reinstalación e intercambiabilidad del 100% de los módulos según norma CERFF. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |